Royaume du Maroc

Ministère de l'équipement et de

Transport

L'institut supérieur des travaux

Publics –Marrakech-

Stage du mois de juillet 2006

RAPPORT DE STAGE

Encadré par Mr :                                           Etabli par :

MUSTAPHA AIT ALI                        YASSINE EL MOUDENE

SOMMAIRE

- INTRODUCTION

- REMERCIEMENT

- PRESENTATION DU LABORATOIRE

- LES ESSAIS DE  RECONNAISSANCE DES SOLS ET DES GRANULATS:

- *l'analyse granulométrique

- *l'équivalent de sable

- *les limites d'atterberg

- *l'équivalent de sable à 10% des fines

- *l'essai Los Angeles

- *l'essai Micro deval

- LES ESSAIS RELATIFS AUX CHAUSSEES:

- *essai Duriez

- *essai Marshall

- LES ESSAIS SUR LES LIANTS HYDROCARBONES:

- -les essais sur les bitumes purs:

- *pénétrabilité à l'aiguille

- *détermination de la densité –méthode de picnomètre

- *mesure de ductilité

- *détermination du point de ramollissement

- *point d'éclair et point du feu

- *détermination de la perte de masse

- -les essais sur les bitumes fluidifiés

- * densité relative

- *la pseudo-viscosité

- *distillation fractionnée

- -les essais sur les émulsions de bitume

- *teneur en eau

- *homogénéité par tamisage

- *indice de rupture

- *charge des particules

- *pseudo-viscosité ENGELER

- *adhésivité

- -Extraction des bitumes

- -les essais de géotechnique:

- *essai de cisaillement rectiligne

- *essai oedométrique

- *essai de perméabilité

- *essai d'analyse granulométrique par sédimentation

- Conclusion

Dans le domaine du génie civil l'identification du sol d'appuis et les  matériaux  utilisés dans la construction et la détermination de leurs caractéristiques ainsi,que leur control à chaque phase de la réalisation d'un  projet est une  tache indispensable pour le bon fonctionnement et durabilité de l'orage et la route  instruite .le laboratoire est  une entité chargé de réaliser tous es tau soit pour le compte du maître d'orage soit pour le compte de l'entrepris.                                                                                      Etant l'un des jeunes laboratoires dans notre pays le  importe un personnel assez expérimenté dans la matière (ingénieurs techniciens) aussi un bon  équipement nécessaire pour la réalisation des essais dans les bonnes conditions.

Dans ce qui suit   j'ai essayé de donner les détails sur les différents essais effectués par le laboratoire sur les matériaux  apportés des chantiers dans lesquels le  L3E opère.

Enfin c'était une agréable expérience assez enrichissante et complémentaire à la formation subite

Au sien de l'institut supérieur des travaux publics de MARRAKECH.

Je vous présenter mes remerciements à tous ceux qui m'ont setenus de prés ou de loin durant la période de mon stage.

Je tenue à remercier vivement  tout le personnel du laboratoire L.3.E pour leur sympathie patience,

Compréhension et leurs aides et précieux conseils concernant les taches effectuées au sein du laboratoire.

Je veux remercier aussi monsieur le directeur de l'institut supérieur des travaux publics Marrakech, et tout le personnel de l'administration.

J'espère que ce travail, sera au niveau des attentes.

L.3.E (laboratoire d'expertises, d'études et d'essais) est un laboratoire qui a été fondé en  Mars 2000 et qui œuvre dans le secteur du génie civil et de l'industrie.

Géologie-géotechique.

Bâtiments.

Routes et V.R.D

Barrages et ouvrages hydraulique, etc.

L3E est doté d'un potentiel humain et matériel qui lui permet de contribuer au développement de la qualité et du service dans le domaine du génie civil et de l'industrie, ce qui lui a valu d'être classé

Parmi l'élite des laboratoire nationaux.

- LES ESSAIS DE

- RECONNAISSANCE

- DES SOLS

- ET DES GRANULATS

Définition :

L'analyse granulométrique d'un sol est caractéristique particulière qui permet une classification des roches meubles afin d'obtenir la courbe granulométrique. Dans le terrain, un prélèvement préalablement pesé est passé dans une série de tamis de maille carrée de plus en plus petite ( la raison granulométrique égale à 1.25.

Principe de l'essai:

L'essai consiste à fractionner au moyen d'une série de tamis un matériau en plusieurs classes granulaires de tailles décroissantes .Les dimensions de mailles et le nombre des tamis sont choisis en fonction de la nature de l'échantillon et la précision attendue.

Appareillages :

Etuve ventilée réglé à 105°C

-Un dispositif de lavage

- Brosse

-Balance électrique

-Tamis dont l'ouverture est conforme à la norme                                                       Préparation de l'échantillon pour essai:

L'échantillon doit être préparé suivant les prescriptions de la norme:lamasse de l'échantillon pour essai doit être supérieur à 0.2D, avec D la plus grande dimension spécifiée en (mm)

Exécution de l'essai:

-Détermination de la masse sèche de l'échantillon soumis à l'analyse granulométrique .L'essai s'effectue sur le matériau à la teneur en eau à laquelle il se trouve avant l'analyse pour éviter le séchage. Il est donc préparé deux échantillons pour essai.

L'un de masse Mh1 pour déterminer lamasse de l'échantillon soumis à l'analyse granulométrique, et l'autre de masse Mh pour effectuer l'essai.

Séchage à l'étuve jusqu'à constante du premier échantillon Mh1 et peser, soit Ms1 sa masse sèche.

La masse sèche (Ms)de l'échantillon soumis à l'analyse granulométrique est calculée de la manière suivante : Ms=Ms1/Mh1.Mh

-Lavage : Dans le cas de matériaux particulièrement argileux, l'échantillon est trempé préalablement au lavage, pendant plusieurs heures.

L'échantillon humide, avec éventuellement les eaux de trempage est versé sur un ou plusieurs tamis de décharge protégeant le tamis de lavage .La maille du tamis de lavage correspond à la plus petite maille de la colonne utilisée lors du tamisage.

Les pourcentages des passants cumulés à l'axe des ordonnées, les ouvertures des tamis sont rapportés sur l'axe des abscisses, permet de tracer la courbe granulométrique qui doit  être à l'intérieur du fuseau déterminé par la norme pour être conforme.

NOTE:

-Pour les gravettes G1et G2 on procède au calcul de coefficient d'aplatissement

en passant chaque refus du tamis de maille carré par la grille correspondante.

-Pour les matériaux de classe GNF on calcule l'indice de concassage, cette opération s'effectue tout simplement sur le refus cumulé du tamis 6.3 mm en isolant les fractions concassés et fractions non concassés.

Définition :

L'essai d'équivalent de sable, permettant de mesurer la propreté du sable est effectué sur la fraction d'un granulat passant par le tamis 5 mm.

Il rend compte globalement de la quantité et de la qualité des éléments fins, en exprimant un rapport conventionnel volumétrique entre les éléments sableux qui sédimentent et les éléments fins qui floculent.

La valeur d'équivalent de sable est le rapport, multiplié par 100, de la hauteur de la partie sableuse sédimentée, à la hauteur totale du floculat.

Appareillage:

- -Tamis de 5 mm

- -Récipient de pesée

- -Balance

- -Chronomètre

- -Règle de 500 mm

- - Eprouvettes cylindriques et transparentes en matière plastique, chaque éprouvette porte des traits de repères gravés à 100 mm et 380mm de la base.

- -Un piston constitué par : un tige - un embase - un manchon - un poids fixé à l'extrémité.

- -Un tube laveur en cuivre muni d'un robinet

- -Un flacon transparent en plastique d'environ 5l placé à 1m au dessus de la table de travail.

- -Un tube en plastique reliant le siphon avec le tube laveur.

- -Un entonnoir.

- -Un agitateur électrique

La solution lavant est préparée en prenant 125g d'un solution avec 5l de l'eau distillée.

Préparation de l'échantillon pour essai:

L'échantillon doit être passer par le tamis 5  mm, sur celui-ci procéder à la préparation d'un échantillon pour la détermination de la teneur en eau.

Donc la masse de l'échantillon pour essai est : 120(1+w/100

Exécution de l'essai:

La solution la vante ayant été siphonnée dans l'éprouvette cylindrique jusqu'au premier trait(100mm),verser soigneusement à l'aide de l'entonnoir dans l'éprouvette la masse de prise d'essai puis frapper fortement la base de l'éprouvette avec la paume de la main afin de dégager les bulles d'air et favoriser le mouillage de l'échantillon.

laisser reposer 10 minutes, à la fin de cette période boucher l'éprouvette avec le bouchon en caoutchouc puis fixer l'éprouvette sur l'agitateur électrique, puis mettez l'éprouvette en position verticale sur la table d'essai.

En descendant le tube laveur dans l'éprouvette rincer les parois de l'éprouvette avec la solution lavant, puis enfoncer le tube jusqu'au fond de l'éprouvette, faire remonter les éléments argileux, tout en maintenant l'éprouvette en position verticale, en procédant de la manière suivante : remonter lentement et régulièrement le tube laveur. Lorsque le niveau du liquide atteint 380mm, relever le tube laveur, arrêter l'écoulement dès la sortie du tube laveur.

Laisser reposer pendant 20 minutes, au bout de ces 20 minutes, mesurer à l'aide de la règle la hauteur h1 du niveau supérieur du floculat par rapport au fond de l'éprouvette.

Mesurer également la hauteur h2 du niveau supérieur de la partie sédimentée par rapport au fond de l'éprouvette.

Descendre le piston taré doucement dans l'éprouvette , jusqu'au ce qu'il repose sur le sédiment.

Lorsque l'embase du piston repose sur le sédiment, bloquer le manchon, coulissant sur la tige du piston

Introduire la règle dans l'encoche du manchon, faire venir buter le zéro contre la face inférieure de tète du piston.

On recommence les mêmes opérations pour la deuxième prise d'essai.

L'équivalent de sable est donné par la formule : Es=100.h2/h1.

L'équivalent de sable visuel : Esv=100.h2/h1

La détermination portant sur les échantillons, la propreté du sable est la moyenne des deux valeurs obtenues.

Limites de liquidité:                                                                                                                 -préparation du sol

Une masse du matériau passe par le poste de lavage au tamis 400µm.Après une durée de décantation d'au moins 12h, l'eau claire est siphonné sans entraîner de particules solides, cette masse passe à l'étuve pour être bien sèche.

-Essai de pénétration    :

-S'assurer que la pointe du cône est propre

-Malaxer sur la plaque de marbre la totalité du masse pour obtenir une pâte homogène.

-Remplir le récipient avec une partie de cette pâte au moyen d'une spatule en évitant les bulles d'air .Araser avec un couteau afin d'obtenir une surface lisse et plane.

-Mettre en place le récipient et ajuster la position de la pointe du cône au centre de la surface du récipient.

-Libérer le cône et le laisser s'enfoncer dans le sol pendant 5secondes puis le bloquer, noter sa nouvelle position.

-Effectuer un prélèvement de sol dans le récipient, dans la zone de pénétration du cône, cette prise est placer dans une tare de masse connue pesée puis introduite à l'étuve pendant 5 minutes et mesure de sa teneur en eau.

L'opération est effectuée au moins 4 fois sur la même pâte mais avec une teneur en eau qui diffère pour chaque essai .Les enfoncements du cone doivent encadrer 17mm, être situer entre 12mm et 25mm et l'écart entre deux valeurs consécutives doit être entre 2mm et 5mm.

La limite de liquidité est la teneur en eau qui correspond à un enfoncement de 17 mm

La limite de plasticité

On se sert de la même pâte, on forme une boulette qu'on fait amincir sur la plaque de marbre jusqu'à ce qu'elle se brise en petits boudins.

Si ces boudins se brisent à un diamètre =3mm, on prélève un échantillon de ces boudins et on détermine leur teneur en eau .On se contente de 2 essais. On prend la moyenne de ces 2 valeurs c'est la limite de plasticité.

Donc l'indice de plasticité d'un sol : Ip=Wl-Wp

-Wl : limite de liquidité

-Wp: limite de plasticité

Cet essai est effectuer sur un sable qui contient une quantité remarquable des éléments fins.

Préparation de l'échantillon pour essai:

Tamisage d'un échantillon de sable au tamis 2mm et détermination de sa teneur en eau.

Prélèvement d'une autre masse Mh2 qui passe par le poste de lavage au tamis 0.08mm, après étuvage on obtient Ms.

On calcule le pourcentage des fines par la relation suivante :

Ms (100+w)

f    =     100   -      __________

Mh2

et              Msc =120-1200/f

Msc = masse du sable correcteur

-Si  f<11% : la masse de prise d'essai=120(1+w/120

-Si  f>11%: la masse de prise d'essai =Msc+1200/f(1+w/100                                                                                                                                                                                 Appareillage

On utilise les mêmes appareils de l'essai "équivalent de sable

Exécution de l'essai

L'essai s'effectue de même manière que le précédent essai d'équivalent de sable, mais en évitant la hauteur visuel et on se contente seulement de hauteur calculée à l'aide du piston.

La limite de plasticité:

On se sert de le même pâte ,on forme une boulette qu'on fait amincir sur la plaque marbre jusqu'à ce qu'elle se brise  en petits boudins .

Si boudins se brisent à un Ø = 3mm , on prélève un échantillon de ces boudin et on détermine leur teneur en eau .On se contente de 2essais . On prend la moyenne de ces 2 valeurs c'est la limite de plasticité

Donc l'indice de plasticité d'un sol

IP= WL -WP

WL : limite de liquidité.                  WP : limite de plasticité

Cet essai a pour but la détermination de la dureté d'un matériau en se basant sur le calcul d'un coefficient MDE.

Appareillage

-La charge abrasive sous forme des billes.

-Eprouvette cylindrique en fer muni d'une plaque de fermeture avec des vis.

-Un récipient gradué.

-Tamis 1.6mm

-Appareil de miro deval

Mode opératoire

| Classe granulaire (mm) | Charge abrasive (g) | Masse de la prise d'assai (g) | Volume d'eau ajouté (l) | Composition de la prise d'essai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/6.3 | 2000 | 500 | 2.5 | 100% 4/6.3 |
| 6.3/10 | 4000 | 500 | 2.5 | 100% 6.3/10 |
| 10/14 | 5000 | 500 | 2.5 | 100% 10/14 |
| 25/50 | Sans charge abrasive | 10000 | 2.0 | 60% 25/40 40% 40/50 |

La masse de 500g du matériau à essayer se met dans une éprouvette cylindrique en fer avec une quantité de la charge abrasive et on ajoute un volume d'eau, on ferme le cylindre avec la plaque afin d'éviter les infiltrations d'eau l'hors de l'essai, après avoir terminer cette opération, on met l'éprouvette sur l'appareil micro deval qui donne au cylindre un mouvement de rotation pendant 2h

A la fin de cette période on passe le matériau par le tamis 1.6mm après avoir ramasser les billes, puis on passe le refus à l'étuve pour séchage.

Donc           MDE=     passants au tamis 1.6mm  ×100

500

Cet essai permet de savoir la dureté d'un matériau en calculant un coefficient de los angeles.

- Appareillage:

-Tamis 1.6mm.

-Appareil de los angeles.

-Un nombre de boulets.

- Mode opératoire:

Lamasse de la prise d'essai est de 5000g, avec un certain nombre de boulets selon la classe granulaire du matériau, le se met dans l'appareil de los angeles qui effectue un nombre de tours qui se diffère d'un matériau à l'autre.

| Classe granulaire (mm) | Nombre de boulets | Nombre de tours | Composition de la prise d'essai |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/6.3 | 7 | 500 | 100% 4/6.3 |
| 6.3/10 | 9 | 500 | 100% 6.3/10 |
| 10/14 | 11 | 500 | 100% 10/14 |
| 10/25 | 11 | 500 | 60% 10/16 40% 16/25 |
| 16/31.5 | 12 | 500 | 60% 16/25 40% 25/31.5 |
| 25/50 | 12 | 1000 | 60% 25/40 40% 40/50 |

A la fin des tours effectuées, on passe le matériau au tamis 1.6mm.

- Expression des résultats:

Passants au tamis 1.6mm (g) LA = ________________________ ×100 5000

- But de l'essai:

Il définit un compactage type et permet de déterminer la teneur en eau, que doit contenir le sol pour que sa densité soit maximum sous l'effet d'un compactage donné. A cette densité maximum correspond un teneur en eau appelée teneur en eau optimum proctor Wop.

- Appareillage:

-Moule proctor.

-Petite dame.

-Eprouvette à arroser.

-Règle à araser.

-Truelle.

-Tare.

-Balance de précision.

3) Mode opératoire:

On réalise l'essai d'analyse granulométrique et on utilise le moule protor si on a plus de 50% des éléments ayant un diamètre inférieur à 5mm et on compacte avec la grande dame pour le contrôle de compactage.

On compacte la première couche dans le moule à raison de 56 coups, la deuxième couche …et en enfin la cinquième couche. On arase la surface de ces couches dans le moules puis on enlève la hausse amovible.

On pèse le moule rempli par les5 couches compactées.

Les résultats obtenus seront inscrits dans le tableau ci-après:

| N° de l'essai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de moule |  |  |  |  |  |
| Poids de l'échantillon compacté |  |  |  |  |  |
| Volume de moule |  |  |  |  |  |
| γh |  |  |  |  |  |
| W% |  |  |  |  |  |
| γd=γh/1+w |  |  |  |  |  |

3)Expression des résultats:

-Tracer la courbe représentant les γd en fonction des teneurs en eau et tirer la densité sec maximum correspondant à une teneur en eau optimum proctor.

-Déterminer l'indice de compactage par la relation:

Ic = γs/γc

γc :  Poids spécifique corrigé.

γs  :  Poids spécifique sec sur chantier.

Pour le contrôle de compactage à l'aide du densitomètre à membrane.

γdmax

γc  =      _______________________________

(γdmax/γsat  -1)  ×  (%>20)-1

Pour le traçage de courbe de saturation:

W% = 100×   (1/ γd  -  1/ γs)

W% =  80×   (1/ γd  -  1/ γs)

- LES ESSAIS

- RELATIFS

- AUX

- CHAUSSEES

Cet essai permet de déterminer le pourcentage des vides du mélange hydrocarboné dans les conditions de compactage, et s'applique aux mélanges hydrocarbonés à chaud fabriqués au laboratoire ou prélevés sur chantier.

- principe de l'essai:

Les éprouvettes nécessaires à la réalisation de l'essai sont fabriquées par compactage à double effet. Une éprouvette est destinée à la mesure de la masse volumique hydrostatique pour calculer le pourcentage des vides.

Quatre éprouvettes sont soumises à l'essai de compression après conservation dans des conditions définies : à l'air pour 2 éprouvettes, en immersion pour les 2 autres.

L'essai se pratique généralement à 18°C.

- Appareillage:

- 5moules avec des pistons (10 moules dans la norme pour la GBB et 12 moules pour l'EB)

- Une presse permettant le compactage à double effet pendant 5minutes.

- Une presse équipée d'un dispositif permettant de mesurer l'effort en cours d'essai.

- Préparation des éprouvettes:

Le mélange hydrocarboné doit être fabriqué en une seule fois.

La température de préparation des éprouvettes est de 160°C.

3-1) Remplissage des moules:

Le prélèvement est de 3500g du mélange hydrocarboné utilisé dans le laboratoire ( GBB=3500g, EB=1000g ).

Les moules pleins sont ensuite introduits dans l'étuve réglée à la température ambiante de référence ( 160°C).

3-2) Compactage des éprouvettes:

Le compactage des éprouvettes doit être réalisé à double effet.

Les éprouvettes sont démoulées après retour à la température ambiante (durée minimale 4h).

- Mode opératoire :

Après démoulage, les éprouvettes numérotées sont pèses, la hauteur et le diamètre sont mesurés sur 3 zones différentes.

On calcule ensuite la masse volumique apparente MVA.

Durent les premières 24 heures après fabrication, les éprouvettes sont conservées à température ambiante (15à25°C).

A partir des MVA mesurées les éprouvettes sont réparties en 3 lots homogènes :

- Une éprouvette est destinée à la mesure de la masse volumique apparente hydrostatique.

- 2éprouvettes sont destinées à la conservation sans immersion.

- Les éprouvettes restantes sont destinées à la conservation en immersion.

Les éprouvettes conservées sans immersion ou avec immersion doivent être à une température de 18°C.

Les éprouvettes sont pesées après un jour de conservation, après 3 jours puis après 8 jours.

- Essai de compression simple :

Au 8éme jour, les éprouvettes sont soumises à l'essai de compression.

La résistance à la compression simple est déterminée à partir de la charge maximale à la rupture de l'éprouvette d'essai.

- Expression des résultats :

La résistance à la compression simple est le rapport de la charge maximale à la section circulaire des éprouvettes.

On établit également le rapport de la résistance avec immersion à la résistance sans immersion.

Le pourcentage des vides :             V =  100 × (1- MVA/MVR)

MVA : masse volumique apparente.

MVR : masse volumique réelle.

L'essai consiste à compacter des éprouvettes par damage selon un processus déterminé, puis à les soumettre à un essai de compression.

- Appareillage :

-Au moins 3 moules de compactage comportant chacun une base, un corps de moule, une hausse.

-Deux pistons extracteurs.

-Une presse équipée d'un dispositif permettant de mesurer l'effort au cours de l'essai.

-Un bain thermostatique.

- Préparation des éprouvettes :

La température de préparation des éprouvettes de mélanges à base de bitume pur 40/50 est de 160°C.

Les moules sont portés à la température de préparation des éprouvettes, la masse de prélèvement est de 1200g.

- remplissage des moules :

Peser la quantité de mélange hydrocarboné. Après avoir placé un disque de papier au fond de moule et mis en place la hausse, introduire le mélange en une seule fois dans le moule. Un disque et mis en place à la surface du mélange hydrocarboné.

La dame maintenue perpendiculairement au moule. Le mélange est compacté en appliquant 50 coups de marteau de la dame.

La durée de compactage ne doit pas excéder 3 minutes, le moule est placé pendant au moins 15 minutes, sous un jet d'eau de telle façon à ne pas mouiller l'éprouvette. Le moule est conservé 1h au moins à la température ambiante avant démoulage. Le démoulage est effectué en faisant passer l'éprouvette du moule dans la hausse à l'aide d'un piston extracteur.

4) Mode opératoire :

Après démoulage les éprouvettes numérotées sont pesées. Les dimensions de l'éprouvette sont mesurées en 6 zones différentes pour la hauteur et 3 zones pour le diamètre.

La masse volumique apparente est calculée à partir des mesures géométriques.

La mesure de la masse volumique apparente par pesée hydrostatique est réalisée sans paraffinage.

Les éprouvettes sont conservées 6h au moins à la température ambiante après leur compactage.

5)Essai de stabilité et de fluage Marshall :

Les éprouvettes et les mâchoires d'écrasement sont immergées dans le bain à 60°c pendant 30min.

Les éprouvettes sont placées dans les mâchoires d'écrasement. L'ensemble est porté entre les plateaux de la presse pour être soumis à l'essai de compression.

La stabilité Marshall est la valeur de la charge maximale à la rupture de l'éprouvette (exprimé en daN ).

Le fluage Marshall est la valeur de l'affaissement de l'éprouvette (exprimé en 1/10mm).

6)Expression des résultats :

Le pourcentage des vides :         V% = 100 × (1-  MVA / MVR)

- LES ESSAIS

- SUR

- LES LIANTS

HYDROCARBONES

- Classement général des bitumes :

L'ensemble des liants hydrocarbonés est groupé en deux sortes principales :

-Les bitumes.

-Les émulsions de bitume.

- Les bitumes :

Définitions :

Il sont des produits solides, semi solides ou liquides employés dans le domaine de bâtiment et du génie civil, qui comprennent :

- Les bitumes purs :

Ainsi dénommés, car obtenus par divers procédés d'extraction à partir de bruts pétroliers ou de schiste bitumineux.

- les bitumes fluidifiés :

Bitumes mélangés avec un diluant plus ou moins volatil.

- les bitumes modifiés :

Ce sont des bitumes des catégories précédentes dans lesquels on a ajouté une ou plusieurs substances.

- les bitumes oxydés :

Bitumes obtenus par soufrage à l'air des bitumes purs et présentant une faible sensibilité à la température et une forte cohésion.

Classification :

- Les bitumes purs :

Les bitumes purs sont répartis en 5 classes, en fonction de leur pénétrabilité : 180/220 ; 80/100 ; 60/70 ; 40/50 ; 20/30.

- Les bitumes fluidifiés :

Les bitumes fluidifiés sont répartis en 5 classes, en fonction de leur pseudo viscosité : 0/1 ; 10/15 ; 150/250 ; 400/600 ; 800/1400.

- Les bitumes modifiés :

Les bitumes modifiés sont des types de produits en cours de développement pour lesquels il n'existe pas encore de classification.

- Les bitumes oxydés :

Les bitumes oxydés sont répartis en 3 classes en fonction de leur point de ramollissement et de leur pénétrabilité : 85/25 ; 90/40 ; 115/15.

- Les émulsions de bitume :

L'émulsion de bitume est une dispersion de bitume dans l'eau.

Les liants de base utilisés pour la fabrication des émulsions de bitume employés pour la construction des chaussées sont des bitumes purs ou modifiés, éventuellement fluidifiés.

Les émulsions de bitume sont caractérisées :

-Par leur nature ionique.

-Par leur stabilité vis-à-vis des granulats : selon leur rupture, les émulsions sont réparties en quatre catégories :

- Les émulsions à rupture rapide.

- Les émulsions à rupture semi rapide.

- Les émulsions à rupture lente.

- Les émulsions sur stabilisées.

Par la teneur en poids de liant de base d' après laquelle on destingue les classifications d'émulsion : 55% ; 65% ; 69%.

- LES

- BITUMES

PURS

1)Définition :

La pénétrabilité à l'aiguille d'un produit bitumineux est donnée par la profondeur, exprimé en 1/10 de millimètre à laquelle une aiguille pénètre dans la prise d'essai.

2)Appareillage :

- Gobelet cylindrique.

- Pénétromètre supportant l'aiguille et un cardan gradué en 1/10 de mm.

- Aiguille en acier.

- Bain thermostatique de température 25°c.

- Chronomètre.

- Etuve.

3)Mode opératoire :

- Préparation de la prise d'essai :

Chauffer l'échantillon à la température à laquelle il devient fluide pour pouvoir être versé.

Homogénéiser l'échantillon et le verser dans le gobelet.

Laisser le gobelet rempli dans un endroit dont la température est de 25°c pendant 1h30min à 2h.

Placer ensuite le gobelet dans le bain d'eau et le laisser de 1h30min à 2h à une température de 25°c.

- Détermination de la pénétrabilité :

Placer le gobelet sur le plateau de pénétromètre.

L'aiguille doit être coïncidé à la surface de la prise d'essai.

Amener l'indicateur à zéro.

Libérer l'aiguille pendant 5 secondes, la bloquer aussitôt et mesurer la profondeur d'enfoncement.

Effectuer au moins 3 mesures du bord du gobelet.

ESSAI DE DETERMINATION DE LA DENSITE

RELATIVE DES PRODUITS BITUMINEUX SEMI SOLIDE

METHODE DE PICNOMETRE

La densité relative des produits semi solides est déterminée à l'aide d'un pycnomètre. Elle est définie comme le rapport de la masse d'un volume de produit à celle du même volume d'eau mesuré à la température 25°c.

- Appareillage et produits :

- Pycnomètre en verre transparent avec bouchon en verre.

- Bain thermostatique d'une température de 25°c.

- Thermomètre.

- Eau distillée.

- Mode opératoire :

Peser le pycnomètre et son bouchon secs et propre.

Remplir le pycnomètre d'eau distillée. Mettre le bouchon en place et le peser.

Chauffer l'échantillon avec soin à une température qui ne dépasse pas 100°c.

Couler l'échantillon dans le pycnomètre propre, sec et réchauffé de façon à le remplir à la moitié environ. Laisser refroidir le pycnomètre à la température ambiante pendant 40 min. Le peser avec le bouchon.

Ensuite ajouter de l'eau au bitume déjà existé au pycnomètre jusqu'à ce qu'il sera rempli en totalité, puis peser le pycnomètre avec le bitume et l'eau.

- Présentation des résultats :

(C – A)

Densité relative =

(B-A)    -    (D-C)

A  =  Masse du pycnomètre et de son bouchon secs et propres.

B  =  Masse du pycnomètre muni de son bouchon et rempli d'eau.

C  =  Masse du pycnomètre muni de son bouchon et rempli à moitié de bitume.

D =   Masse du pycnomètre muni de son bouchon rempli de bitume et d'eau.

1) Définition :

On appelle ductilité l'allongement à la rupture mesuré au mm et exprimé en cm d'un produit bitumineux préalablement préparé dans une éprouvette.

2) Appareillage :

-   Moule (figure 1).

-   Bain thermostatique de l'appareil de mesure maintenu à25°c.

-   Appareil de mesure muni d'un chariot mobile et une aiguille du chariot se déplace le long d'une règle graduée en mm qui permet de lire l'allongement atteint.

3)Mode opératoire :

- Préparation de l'échantillon :

Chauffer un échantillon de bitume suffisant jusqu'à ce qu'il soit fluide.

Homogénéiser et verser le bitume dans le moule, poser sur une plaque de laiton, la surface de la plaque ainsi que les faces intérieurs des cotes du moule auront préalablement enduites d'huiles.

Pour le remplissage verser le produit en un mince filet.

Laisser refroidir le moule garni pendant 30 à 40 min puis éliminer l'excès de bitume au moyen d'une lame.

Placer la plaque et le moule dans le bain d'eau à la température 25°c pendant 1h30min.

Séparer ensuite l'éprouvette de la plaque, détacher les pièces latérales et soumettre immédiatement l'éprouvette à l'essai.

- Réalisation de l'essai :

L'éprouvette étant mise en place, régler le zéro de l'appareil de mesure et commencer l'étirage à une vitesse de 50mm/min.

L'essai est poursuivi jusqu'à la rupture.

Mesurer la distance, le fil de liant ne peut toucher le fond du bain au cours de l'essai.

Le résultat donné est la moyenne arithmétique des trois essais normaux.

DETERMINATION DU POINT DE RAMOLLISSEMENT  PAR LA METHODE DE

BILLE ET ANNEAU

- Définition :

On appelle point de ramollissement la température à laquelle un produit bitumineux atteint un certain degré de ramollissement dans les conditions normalisées.

- Appareillage :

- Récipient cylindrique en verre.

- Bille en acier.

- Anneaux.

- Support d'anneaux perforé de deux trous pour recevoir les anneaux et d'un trou central pour le thermomètre.

- Un chronomètre.

- Une étuve.

- Un thermomètre gradué.

- Un dispositif de chauffage (bouteille de gaz).

- Mode opératoire :

- Préparation de l'échantillon :

Chauffer l'échantillon avec soin jusqu'à ce qu'il devienne fluide pour être versé, homogène.

Chauffer les anneaux à la même température et les placer sur une plaque de métal enduite d'un produit permettant d'éviter l'adhérence du bitume.

Remplir les anneaux avec un léger excès. Laisser refroidir à l'air pendant 30min et araser l'excès de bitume à l'aide d'une lame de couteau.

Faire glisser les anneaux de la plaque et les déposer sur le support et placer le thermomètre.

- Point de ramollissement :

Remplir le récipient avec de l'eau distillée jusqu'à une hauteur de 50 mm au dessus des anneaux, placer les billes refroidies sur les anneaux.

Chauffer le bain pour obtenir une élévation de la température jusqu'à ce que les billes passent à travers leurs anneaux en entraînant le produit bitumineux.

Noter pour chaque anneau la température indiquée par le thermomètre à l'instant où le produit entourant la bille touche la plaque inférieure du support.

  - Définition :

- Point d'éclair :

Le point d'éclair est la température minimale à laquelle il faut le porter pour que les vapeurs émises s'allument brièvement en présence d'une flamme.

- Point du feu :

Le point du feu est la température minimale à laqulle un produit pétrolier soumis à une petite flamme présentée à sa surface dans des conditions définies s'allume et continue à bruler pendant un temps déterminé.

  - Appareillage :

- Vase Cleveland (figure 1).

- Plaque chauffante métallique (figure 2).

- Thermomètre.

- Appareillage automatique.

3)Mode opératoire :

Placer le vase dans son logement, suspendre ou maintenir le thermomètre en position verticale par un dispositif convenable.

Garnir le vase avec le bitume de manière que le haut du ménisque atteigne exactement, à la température ambiante, le niveau de la ligne de remplissage.

La vitesse de chauffage du bitume doit être de 14 à 16°c par minutes jusqu'à ce qu'on atteint une température inférieure à 56°c à celle du point d'éclair.

Utiliser une vielleuse donnant flamme d'environ 4mm de diamètre en sa partie la plus large.

- Point d'éclair :

Prendre comme point d'éclair la température à laquelle apparaît un éclair en un point quelconque de la surface du liquide.

- Point de feu :

Après avoir déterminé le d'éclair, continuer le chauffage à la vitesse de 5-6°c par minute. Appliquer la flamme de la veilleuse jusqu'à ce que le bitume s'enflamme et brûle au moins pendant 5 secondes. Noter comme point du feu la température à laquelle l'application de la flamme provoque la combustion pendant 5 secondes.

DETERMINATION  DE LA PERTE DE MASSE A

LA CHALEUR DES PRODUITS BITUMINEUX.

  - Définition :

La perte de masse au chauffage des produits bitumineux est le rapport exprimé  en pourcentage de la perte  de masse de la prise d'essai à sa masse initiale.

2) Appareillage :

- Etuve de forme cubique à double paroi maintenue à 163°C, muni d'un plateau métallique perforé au centre géométrique de l'étuve monté d'un axe vertical et entraîné d'un dispositif mécanique permettant de la faire tourner.

- Thermomètre.

- Gobelet métallique de forme cylindrique.

3)Préparation de l'échantillon :

Brasser l'échantillon pour le rendre homogène et le chauffer à la température inférieure à 150°C. Prélever ensuite une prise d'essai de 50g dans un gobelet propre et sec et taré.

4)Mode opératoire :

Refroidir l'échantillon à la température ambiante. Porter l'étuve à une température de 163°C et placer le gobelet contenant la prise d'essai pesée sur le plateau circulaire. Fermer l'étuve et faire tourner le plateau durant 5h. Une fois la période de chauffage est terminée, refroidir la prise d'essai d'abord à l'air puis à partir de 100°C environ dans un exsiccateur. Peser et calculer la perte de masse due à au chauffage.

- LES

- BITUMES

- FLUIDIFIERS

DETERMINATION DE LA DENSITE RELATIVE

DES BITUMES FLUIDIFIE

METHODE DE L'REOMETRE

- Définition :

La densité relative des bitumes fluidifiés est définie comme le rapport de la masse d'un volume du produit à celle du même volume d'eau mesuré à la même température.

- Appareillage :

  - Aréomètre.

  - Thermomètre.

  - Eprouvette d'essai cylindrique en verre transparente présentant un bec à la partie supérieure.

- Mode opératoire :

Verser avec précaution la prise d'essai dans l'éprouvette propre et sèche.

Eviter les bulles gazeuses. Plonger avec précaution l'aréomètre au sein de la prise d'essai jusqu'à l'équilibre en évitant qu'il s'approche trop près de la paroi intérieure de l'éprouvette. Attendre suffisamment longtemps pour que l'aréomètre soit complètement au repos.

Sur l'aréomètre effectuer la lecture à la hauteur de l'échelle que se trouve coupée par la surface du liquide.

- Définition :

La pseudo viscosité est le temps d'écoulement en secondes, de 50ml de

bitume fluidifié.

- Appareillage :

- Le viscosimètre contenant un récipient muni d'un orifice au centre. Il y a 2 types de récipient : un est de l'orifice de 10mm employé dans le cas de bitume fluidifié dont la pseudo viscosité à 25°C est égale ou supérieure à 10 secondes.

Si la pseudo viscosité à 25°C dépasse 600 secondes, la température d'essai est portée à 40°C. L'autre est de l'orifice 4mm utilisé à 25°C pour les bitumes fluidifiés dont la pseudo viscosité à cette température déterminée par l'orifice 10mm est inférieure à 10 secondes.

L'obturateur est constitué par une sphère en bronze fixé à une tige e métal.

- Bain d'eau possède un manchon cylindrique destiné à supporter le récipient, ce bain est chauffé électriquement.

- Thermomètre.

- Eprouvette cylindrique de 100ml.

- Chronomètre.

- Mode opératoire :

- Préparation de l'échantillon :

Prélever un échantillon, le porter à une température de 60°C pendant 3h puis laisser refroidir jusqu'à une température légèrement supérieure à celle de la mesure.

- Exécution de l'essai :

Nettoyer le récipient du viscosimètre puis le sécher soigneusement.

Fermer la partie inférieure de l'orifice du récipient puis le remplir avec la prise d'essai de l'échantillon.

Placer le récipient dans le manchon du bain et agiter le.

Placer l'éprouvette contenant 20ml d'eau sous l'orifice du récipient, relever l'obturateur puis l'accrocher sur le support. Déclancher le chronomètre à l'instant ou le bitume fluidifié atteint la graduation 25ml dans l'éprouvette et l'arrêter lorsque la graduation 75ml est atteinte.

Noter la durée de l'écoulement en secondes.

- Expression des résultats :

La pseudo viscosité est égale à la valeur obtenue, arrondie à la secondes la plus proche, en indiquant l'orifice utilisé et la température à laquelle l'essai à été effectué.

Principe de l'essai : 200ml de l'échantillon est distillé jusqu'à 360°C dans un

ballon de 500ml à une vitesse normalisée.

- Appareillage :

- Un ballon de 500ml à distiller à tubulure latérale (figure 1).

- Un raccord en verre épais.

- Un réfrigérant à eau de 250ml (figure2).

- Un thermomètre.

- Un écran de tôle galvanisée muni de fenêtres transparentes pour protéger le ballon.

- Une éprouvette cylindrique à bec graduée.

- Un récipient à fond plat.

- Un dispositif de chauffage.

- Mode opératoire :

- Montage de l'appareil :

Poser le ballon après avoir placé l'écran au dessus de deux toiles métalliques d'ouvertures de maille 0.80mm. Protéger le brûleur contre les courants d'air au moyen d'une cheminée. Relier le réfrigérant au ballon à l'aide d'un bouchon de liège. Disposer le thermomètre verticalement à travers un bouchon placé dans le col du ballon.

Ajouter le raccord à l'extrémité du tube de réfrigérant de manière à diriger le distillat dans l'éprouvette et couvrir la partie supérieure de cette éprouvette avec une feuille de papier buvard.

- Préparation de l'échantillon :

Agiter l'échantillon en le chauffant pour l'homogénéiser, et prélever la quantité nécessaire à la distillation.

- Procédure:

Peser le ballon vide. Y introduire une prise d'essai de 200ml. Assembler l'appareil et chauffer de telle manière que la première goutte apparaissant à l'extrémité de la tubulure du ballon tombe au bout de 5 à 15 minutes. Qu'il s'agisse d'eau ou d'huile, la première goutte qui tombe est considérée comme le commencement de la distillation du produit bitumineux.

Conduire la distillation à l'allure suivante :

- 50 à 60 gouttes par minute jusqu'à 260°C.

- 20 à 70 gouttes par minute entre 260°C et 315°C.

La durée de la distillation de 315°C à 360°C doit être de 10 minutes au maximum.

Vers la fin de la distillation ralentir le chauffage pour que la température ne dépasse pas 360°C.

Lorsque le thermomètre marque 360°C, éteindre la flamme et verser immédiatement le bitume résiduel dans le récipient prévu placé sur son couvercle, de manière à prévenir un refroidissement trop rapide du fond.

En vidant le ballon, maintenir la tubulure latérale horizontalement afin d'éviter que la partie condensée dans la tubulure ne tombe pas dans le résidu. Verser dans la dernière éprouvette de recette toute l'huile restant dans le tube réfrigérant.

Dès que toute vaporisation apparente a cessé, ajouter le résidu pour l'homogénéiser puis le verser dans le gobelet destiné à l'essai de pénétrabilité résiduelle.

- Expression des résultats :

Le volume du résidu à 360°C est égale à la différence des volumes de  prélèvement à analyser et du distillat total à 360°C.

Noter les volumes des fractions distillant à 190°C ; 225°C ; 315°C et 360°C.

Les exprimer en pourcentage du volume initial du prélèvement.

- LES

- EMULSIONS

- DE

- BITUME

Définition :

L'indice de rupture est la quantité de cilice suffisante pour que l'émulsion se transforme sous forme d'une boule sans eau.

- Appareillage :

  - Récipient pour l'émulsion.

  - Récipient sous forme conique en plastique.

  - Transfeur électrique avec ventilateur pour faciliter l'écoulement.

  - Spatule en fer.

- Mode opératoire :

Peser le récipient avec la spatule, ajouter une quantité d'émulsion puis peser la spatule +l'émulsion+récipient.

Poser le récipient sur le plateau de l'appareil, verser progressivement le cilice et malaxer en même temps l'émulsion à l'aide de la spatule.

Continuer cette opération jusqu'à ce que l'émulsion se débarrasse de l'eau et forme une boule, ensuite peser le récipient avec son contenu et la spatule.

- Expression des résultats :

On détermine la quantité de cilice qui a provoqué la rupture, et à l'aide de cette quantité on arrive à spécifier certaines caractéristiques de l'émulsion.

1)Principe de l'essai :

L'essai consiste à déterminer la charge de l'émulsion en se basant sur le courant électrique.

2)Appareillage :

- Becher en verre.

- Ampermètre pour mesurer l'intensité du courant électrique.

- Deux électrodes.

- Mode opératoire :

Prendre une quantité d'émulsion après tamisage au tamis 0.160mm dans un becher. Introduire les deux électrodes à l'intérieur du bêcher puis appliquer un courant électrique d'intensité 8Ma.

Attendre un instant jusqu'à ce que le courant revient à 2 Ma, à ce moment on remarque le dépôt formé sur l'électrode négative ce qui signifié  que la charge des particules est positive.

- Principe de l'essai :

L'essai consiste à déterminer la teneur en particules d'un échantillon d'émulsion à l'aide de tamisage.

- Appareillage :

  - Tamis 0.630mm.

  - Tamis 0.160mm.

  - Un fond.

- Mode opératoire :

D'abord on prend un échantillon d'émulsion, 1l environ.

Peser le tamis 0.630mm+fond, soit m1, passer la masse de prise d'essai à travers ce tamis puis peser une nouvelle fois le tamis 0.630mm+fond+les particules retenue, soit m2.

Ensuite peser le tamis 0.160mm+fond, soit m3, passer l'échantillon d'émulsion par ce tamis puis peser le tamis 0.160mm+fond+les particules retenues, soit m4.

- Expression des résultats :

Pour déterminer l'homogénéité il faut déterminer :

- La teneur en particules > 0.630mm : A = 0.1× (m2-m1).

(g /100g d'émulsion)

- La teneur en particules de 0.160 à 0.630mm : B = 2× (m4-m3).

( g /100g d'émulsion)

- Définition :

La pseudo viscosité est le temps d'écoulement en secondes, de 200ml d'émulsion dans un appareillage et des conditions normalisées.

- Appareillage :

  - Viscosimètre muni d'un récipient au centre de sa base se situe un orifice permettant l'écoulement d'émulsion.

  - Obturateur pour empêcher l'écoulement d'émulsion.

  - Eprouvette en verre présentant un ballon en bas et l'autre au milieu et des graduations correspondantes à 100 et 200 ml.

  - Chronomètre.

  - Tamis 0.160mm.

  - Bain d'eau à l'intérieur du viscosimètre chauffé et muni d'un agitateur pour faciliter l'écoulement.

- Mode opératoire :

- Préparation de l'échantillon :

Procéder d'abord au tamisage de l'émulsion au tamis 0.160mm, puis prélever une quantité de plus que 200ml environ pour réaliser l'essai.

- Exécution de l'essai :

Nettoyer le récipient du viscosimètre, fermer l'orifice à l'aide de l'obturateur ensuite remplir le récipient avec la prise d'essai de l'échantillon prélevé.

L'obturateur étant en position verticale, agiter le bain et placer l'éprouvette sous l'orifice du récipient, relever l'obturateur en haut en le maintient en position verticale. Déclancher le chronomètre à l'instant ou l'émulsion commence à s'écouler. Noter le temps d'arrivée d'émulsion à la graduation 100ml sans arrêter ni le chronomètre ni l'écoulement de l'émulsion.

Quand l'émulsion atteint 200ml noter le temps en secondes et arrêter l'écoulement.

- Expression des résultats :

La pseudo viscosité ENGELER est le rapport du temps d'écoulement de 200ml d'émulsion à un temps d'écoulement de 100ml.

- Définition :

L'adhésivité est la surface des granulats revêtue par rapport à la surface totale de ces granulats.

- Appareillage :

- Bêcher à bec en verre.

- Etuve.

- Spatule.

- Mode opératoire :

- Préparation de l'échantillon :

Peser 100g des granulats après séchage à l'étuve à 135°c, puis peser 8g d'émulsion passé par le tamis 0.160mm.

- Exécution de l'essai :

Mettre la quantité pesée des granulats dans le bêcher, puis ajouter 8g d'émulsion passé par le tamis 0.160mm, faire entrer le bêcher à l' étuve durant 5min, après mélanger à l'aide de la spatule pour que tous les granulats seront enrobés par le liant. Faire retourner à l'étuve une nouvelle fois pendant 4h, puis ajouter de l'eau sur le mélange et laisser à l'étuve pendant 20h.

4) Expression des résultats :

Après la période de 20h, déterminer visuellement le pourcentage des granulats enrobés par l'émulsion.

  - Définition :

La teneur en eau des émulsions est la quantité d'eau contenue dans une émulsion de bitume.

  - Appareillage :

- Ballon en verre muni d'un bouchon.

- Réfrigérant à eau.

- Tube en verre gradué en ml.

- Eprouvette en verre graduée.

- Appareil chauffant.

3) Mode opératoire :

      - Préparation de l'échantillon :

Prendre une quantité de talc et l'homogénéiser dans l'éprouvette avec 70ml du toluène, puis peser 40g d'émulsion passé par le tamis 0.160mm. Verser la solution avec l'émulsion dans un ballon en verre et malaxer le tous.

b) Exécution de l'essai:

Fixer le ballon sur l'appareil chauffant, après un temps de chauffage l'eau et la solution (talc + toluène) commencent à s'évaporer jusqu'à constance de volume d'eau dans le tube en verre gradué. Noter le volume d'eau recueilli sur le tube.

- Expression des résultats:

La teneur en eau est donc :

Volume d'eau recueilli (ml)

__________________________   × 100

Masse de la prise d'essai

5)La teneur en diluants pétroliers :

Chauffer 40g d'émulsion à l'étuve jusqu'à ce que la teneur en eau et la teneur en diluants disparaissent et mesurer le pourcentage du bitume resté.

La teneur en diluants pétroliers = 100 – (pourcentage de l'eau + pourcentage de bitume).

- Principe de l'essai :

L'essai consiste à extraire le bitume du gravette pour déterminer le pourcentage de bitume utilisé dans le mélange.

- Appareillage :

  - Cartouche en polystère.

  - Etuve.

  - Appareil KUMAGAWA.

  - Série de tamis.

- Mode opératoire :

Peser d'abord le poids de la cartouche sec après étuvage soit MC.

Remplir le cartouche avec l'échantillon et peser la masse (Me + MC), puis passer la cartouche avec son contenu à l'étuve pour être sèchera.

Après séchage à l'étuve peser l'échantillon sec + cartouche (MS + MC), ensuite conclure la masse de l'échantillon sec.

Laver le matériau sec au tamis 0.08mm et passer directement à l'étuve, après étuvage on procède à l'analyse granulométrique.

- Expression des résultats :

La teneur en bitume :   B = [(Me + MC) – (MS + MC)] ×100/MS.

Calcul de modèle de richesse :

B

K =

5 √ ∑ × 2.65/MVRg

∑ = (135×f) + (12×m) + (2.2×s) + (0.2×g)

f : % des éléments <à 0.08mm.

m : % des éléments compris entre 0.08 et 0.315mm.

s : % des éléments compris entre 0.315 et 6.3mm.

g : % des éléments >à 6.3mm.

MVR : Masse volumique réelle du mélange minérale (g/cm3).

- LES

- ESSAIS

- DE

- GEOTECHNIQUE

- Principe de l'essai :

L'essai s'effectue sur une éprouvette de sol placé dans une boite de cisaillement constituée de 2 demi boites indépendantes. Le plan de séparation des 2 demi boites constitue un plan de glissement. Il consiste à :

- appliquer sur la face supérieure de l'éprouvette un effort vertical (N) maintenu constant pendant toute la durée de l'essai.

- Produire après consolidation de l'éprouvette sous l'effort (N) un cisaillement dans l'éprouvette en imposant un déplacement relatif.

- Mesurer l'effort horizontal de cisaillement (T) correspondant.

- Appareillage :

L'appareillage spécifique à l'essai comprend :

  - Le bâti.

  - La boite de cisaillement.

  - Le dispositif d'application de l'effort normal sur l'éprouvette.

  - Le système de mesurage des efforts des déplacements et du temps.

  - Le dispositif produisant le déplacement relatif horizontal entre les deux demis boites.

  - Un balance.

  - Une étuve de dessiccation à température réglable.

  - Les outils nécessaires au découpage et à la préparation des éprouvettes.

  - Un chronomètre.

- Mode opératoire

a) Préparation des éprouvettes :

Dans ces conditions, le matériau essayé a des éléments dont la dimension maximale est inférieure à 5mm dans le cas de la boite de 6cm de cote.

b) Sols reconstitués après compactage :

Tailler les éprouvettes de telle sorte que les dimensions de la section droite de l'éprouvette soient ajustées.

Peser l'échantillon et mesurer sa hauteur, placer une plaque drainant dans le fond du demi boite inférieure.

Introduire l'éprouvette dans les 2 demis boites solidarisées au préalable.

c) Réalisation de l'essai :

L'essai comporte le cisaillement d'au moins 3 éprouvettes de mêmes dimensions, cisaillées à la même vitesse mais soumises à des efforts différents.

*choix de l'effort vertical à appliquer :

L'effort vertical (N) est déterminé en fonction des contraintes normales σv0 :

  - Si σ'v0 >100 on applique les efforts suivantes : 100KPa ; 200KPa ; 300KPa.

  - Si σ'v0 <100 on applique les efforts suivantes : 50KPa ; 100KPa ; 200KPa.

*Mise en place de la boite :

La boite de cisaillement contenant l'éprouvette est placée dans le chassie étanche fixé sur le bâti.

  - placer le piton muni de sa plaque drainant sur le sommet de l'éprouvette.

  - Noter, après fixation du système de mesure de l'effort de cisaillement horizontal et avant application de tout effort, la valeur d'origine du capteur de l'effort.

  - Régler la position du capteur de mesure de déplacement relatif entre les deux demis boites et noter la valeur d'origine.

  - positionner le capteur de mesure de déplacement vertical du piston par rapport à un repère et noter la valeur d'origine.

  - Appliquer l'effort (N) sur la partie supérieure du piston.

  - Mesurer le déplacement vertical du piston en fonction du temps.

*Saturation et consolidation :

Remplir le châssis contenant la boite de cisaillement d'eau.

Mesurer le déplacement vertical du piston en fonction du temps pendant 1h au moins et jusqu'à stabilisation.

*Cisaillement :

La vitesse de cisaillement maximale lente : VL max = 125/t100

et rapide VR = 1mm/min.

t100 : est le temps correspond au déplacement 100mm.

  - libérer le système de solidarisation des 2 demis boites.

  - Supprimer le contact entre les 2 demis boites.

  - Imposer le déplacement relatif des 2 demis boites à une vitesse constante.

  - Arrêter le cisaillement lorsque le déplacement δl atteint au moins 5mm.

  - Déterminer la teneur en eau.

d) Mesurage :

les lectures de tous les appareils sont effectuées simultanément à chaque augmentation du déplacement horizontal relatif des 2 demis boites.

- Expression des résultats :

  - calculer la contrainte normale effective σ' à partir de l'expression :

σ'= N/A  avec A est l'aire de la section transversale de l'éprouvette.

  - La contrainte de cisaillement τ : (tangentielle)

F

τ   =

côté (côté -  δl)

Côté de la trousse = 6cm et δl : le déplacement horizontal.

  - La contrainte effective verticale :

σ'v = γd   × τ    avec τ la profondeur et γd la densité sec.

A l'aide des valeurs de résistance au cisaillement et des contrainte normale notés l'hors de l'essai on trace la courbe pour déterminer les paramètres suivantes :

- l'angle de frottement interne : φ.

- la cohésion du sol : C.

Par la relation :          τ = σ  +   C.tgφ

  - Principe de l'essai :

L'essai s'effectue sur une éprouvette de matériau placée dans un oedométre.

Un dispositif applique sur cette éprouvette un effort axial vertical, l'éprouvette étant drainée en haut et en bas et maintenue saturée pendant l'essai la charge est appliquée par paliers. Les variations de hauteur de l'éprouvette sont mesurées pendant l'essai en fonction de la charge.

  - Appareillage :

    - Le bâti permettant d'appliquer les contraintes de chargement.

    - La cellule oedométrique.

    - Le dispositif d'application de la charge.

    - Le système de mesurage.

    - Balance.

    - Une étuve de dessiccation.

    - Un chronomètre.

  - Mode opératoire :

- Préparation de l'éprouvette :

L'éprouvette est carottée au moyen d'une bague. Elle est arasée sur les 2 faces de la bague puis pesée.

- Déroulement de l'essai :

L'essai consiste à soumettre l'éprouvette à une série de paliers de chargement et de déchargement d'intensité constante, et à mesurer pour chacun d'eux, la variation de hauteur ΔH de cette éprouvette au cours du temps.

- Procédure de l'essai :

  - Préparation des disques drainant qui sont protégé par un papier filtre.

  - Mise en place de l'éprouvette, et remplissage du réservoir d'eau, puis l'observation de la variation hauteur de l'éprouvette commence.

Les paliers de chargement sont maintenus 24h sous réserve que la durée d'application de la charge ait permis de dépasser la valeur t100 correspondant à la fin de la consolidation.

Pour les sols gonflants, la durée des paliers de chargement est réduite de telle sorte que l'éprouvette ne présente aucun gonflement.

Les paliers de déchargement sont maintenus au moins 24h.

- Mesurage de déplacement vertical en fonction du temps :

Les relevés de mesure de déplacement vertical sont faits en respectant les intervalles de temps suivants :

0               15s             30s            1min          2min         4min           8min

15min        30min         60min         2h                4h               8h             24h

e)  Identification de l'éprouvette de sol :

Peser l’éprouvette de sol immédiatement après enlèvement du dispositif de chargement et démontage de la cellule oedométrique.

La teneur en eau de l'éprouvette de sol avant et après essai est déterminée.

4) Expression des résultats :

Calculer :

  - L'indice des vides initial de l'éprouvette  e0 = γs/γd -1

γh

Avec γs= la densité des grains solides et γd =

1  +   w/100

-   l'indice des vides final.

-   les teneurs en eau initiales et finales.

-   les degrés de saturation   : Sr = w/wsat  × 100

Tracer la courbe oedométrique donnant les variations de l'indice des vides du sol en fonction de la contrainte effective, et à partir de cette courbe déterminer l'indice de compression : IC = ea  - eb /  log b – log a

Et l'indice de gonflement : Ig = ec  - ed/ log d – log c

Tracer les courbes de consolidation donnant la variation de hauteur de l'éprouvette ΔH en fonction du temps et déterminer le coefficient de consolidation :     CV = TV  × h2 / t.

Avec TV le degré de consolidation.

Tracer la courbe de compressibilité et déterminer le coefficient de compression :

CC =  Δe  /   Δ (log σ'v)

- Principe de l'essai :

L'essai s'effectue sur échantillon de sol transformé en poudre après la réalisation d'un analyse granulométrique, pour déterminer la sédimentation de ce sol.

- Appareillage :

  - Série de tamis pour l'analyse granulométrique.

  - 3 éprouvettes graduées en verre.

  - Balance.

  - Etuve à température réglable.

  - Densitomètre.

- Mode opératoire :

D'abord réaliser l'analyse granulométrique d'un échantillon de sol.

Prendre une quantité suffisante de 500g environ homogénéisée, laver cette quantité au tamis 0.08mm puis siphonner et mettre à l'étuve pour le séchage, après étuvage transformer le matériau en poudre ensuite prélever une masse de prise d'essai de 80g.

- Préparation de la solution :

Verser dans une éprouvette un litre d'eau distillée puis ajouter 50g d'hexamétaphosphate et laisser le mélange pendant 15h.

- Réalisation de l'essai :

Verser 500ml d'une solution composée de 440g d'eau distillée et 60ml de la solution déjà préparée dans une éprouvette graduée et ajouter 80g du sol à essayer ensuite malaxer pendant 10min, après malaxage ajouter de l'eau distillée jusqu'au 2l.

Utiliser une autre éprouvette remplie de 2l d'eau pour laver le densitomètre.

A l'aide d'un densitomètre gradué qui doit être enfoncé dans l'éprouvette noter à la fin de chaque période des périodes suivantes la hauteur du sol :

30s       1min        2min       5min          10min           20min

40min       80min          4h           24h

A la fin de chaque période ou chaque lecture pénétrer le densitomètre dans l'éprouvette remplie d'eau.

4) Expression des résultats :

Ces lectures servent à tracer la courbe de sédimentation dans le même repère dont on a tracé la courbe d'analyse granulométrique.

- Principe de l'essai :

L'essai consiste à placer un échantillon de sol de section définie dans un moule muni de deux tubes reliés aux extrémités par l'intermédiaire de deux pièrres poreuses. Le moule est maintenu saturé d'eau durant la période d'essai. A lafin de cette période les diminutions de hauteur sont notées en fonction du temps, ce qui permet de déterminer le coefficient de perméabilité du sol qui dépend de la granulométrie et de la nature du sol et de sa structure.

- Appareillage :

  - Moule de Terzaghi.

  - Deux tubes en plastique.

  - Petite dame en bois pour le compactage.

  - Dispositif pour la mesure de diminution de hauteur.

- Mode opératoire :

On connaît d'abord la teneur en eau optimum proctor Wop et γdmax, la teneur en eau à ajouter au sol   W= Wop – W (teneur en eau du sol).

La masse de prise d'essai  m = γh .v avec : le volume et γh  la densité humide dusol.

Malaxer le sol avec l'eau ajouté et laisser le pendant 15min puis prélever la masse de prise d'essai et poser cette quantité dans le moule et compacter avec la dame jusqu'à ce que la hauteur de 2cm est atteinte puis remplir le moule d'eau à travers le tube en haut et laisser dans l'état de saturation pendant 2 jours.

A la fin de cette période on cesse d'ajouter l'eau et on commence à lire les diminutions de hauteur suivant les temps déterminés préalablement.

- Expression des résultats :

En se basant sur les lectures précédentes on détermine le coefficient de perméabilité suivant :

*Moule de Terzaghi : K = 0.02×0.79/80.1×1/temps ×ln 100/(100-H)

* Moule oedométrique : K = 0.02×0.61/89.6×1/temps ×ln 100/ (100-H)

Ce stage est une période par laquelle on doit passer, il est l'intermédiaire entre la phase de formation et celle du monde professionnel. Le stagiaire devra donc en profiter au maximum dans la mesure ou les conditions du travail sont favorables.

Personnellement ce stage m'a permis :

- d'acquérir une expérience professionnelle avant de s'introduire définitivement dans le monde de travail.

- D'observer de près le comportement du personnelle et d'en conclure ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut adopter dans ma vie et ma carrière professionnelle.

En conclusion, le stage et complémentaire à la formation et un élément très essentiel pour un technicien pour s'intégrer facilement au domaine du travail.

LE ESSAIS AREALISER POUR CHAQUE TYPE DE MATERIAUX

GNF1 : AG +IP +ES à10% de fines +LA + MDE+ IC

GNF2 : AG + IP + LA + MDE + IC

GNF3 : AG + IP + LA + MDE

GNA/GNB : AG + ES + LA + MDE

TV : AG + ES + LA+ MDE

Remblai : AG + IP + LA

Sable : ES + AG

Gravettes : [GI ,GII ,10/14 ,6.3 /10 ] : AG + LA + PS + CA

Sol : AG + IP

Sable concassé : ES + AG

GNT : ES + AG + IC + LA + MDE